SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Zadanie : Roboty związanych z Remontem Środowiskowego Domu Samopomocy

przy ul. Nowiny  7 w Gdańsku.

Adres : Gdańsk ul. Nowiny 7.

Zamawiający: MOPR Gdańsk ul. Leczkowa 1 A ; Gdańsk.

Kody CPV :

CPV 45000000-7 Roboty budowlane CPV 45.000000-7 Roboty remontowe

# STWiOR OPR. Mgr Inż. J. Kałęcki.

# Gdańsk 29-07-2019

- 2 -

Spis treści:

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST - 1)

1.1 WSTĘP

1.1.1 Nazwa nadana inwestycji

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania OST

1.1.3 Przedmiot i zakres kontraktu

1.1.4 Określenia podstawowe

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące usług i robót

1.2 MATERIAŁY

1.3 SPRZĘT

1.4 TRANSPORT

1.5 OBMIAR

1.6 ODBIORY

1.7 PŁATNOŚCI

1.8 PRZEPISY ZWIĄZANE

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 2).

#### 2.1.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   OCIEPLENIE

#### ELEWACJI

#### 2.2.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACYJA PRZECIWWILGOCIOWA  POZIOMA

#### 2.3.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WYMIANA SPOIN I NAPRAWA PĘKNIĘĆ MURÓW.

-3-

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST - 1)

1.1 WSTĘP

1.1.1 Nazwa nadana inwestycji

Zadanie: Roboty związanych z Remontem Środowiskowego Domu Samopomocy

przy ul. Nowiny  7 w Gdańsku.

Zamawiający:  MOPR Gdańsk ul. Leczkowa 1 A ; Gdańsk.

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, usług i dostaw, zwanej w dalszej części „STWiOR”, są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót, usług i dostaw wchodzących w zakres zamówienia określonego w pkt. 1.1.1.

W skład STWIOR wchodzą Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) i opracowane na jej podstawie szczegółowe specyfikacje techniczne (SST).

Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora i Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub upuszczeń w STWiOR i w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

STWiOR stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót, usług i dostaw które przewidziano do wykonania w ramach zamówienia. Dokument ten jest pomocniczym przy wykonaniu i odbiorze robót, usług i dostaw.

W cenie robót oferowaną przez Wykonawcę , powinny znaleźć się roboty nie uwzględnione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej a wynikające z technologii wykonania praca.

Zmiany rozwiązań technicznych lub materiałowych powinny być zatwierdzony przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.1.3 Przedmiot i zakres kontraktu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót, usług i dostaw polegających na robotach budowlanych , zgodnie z dokumentacją projektową.

1.1.4 Określenia podstawowe

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

-4-

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania (pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie). Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Teren montażu / budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i instalacyjne oraz wykonywane są prace montażowe wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót i materiałów.

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor Nadzoru (Inwestorskiego) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy/montażu.

Kierownik montażu / budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzony montaż / budowę.

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać prace montażowe i roboty budowlane.

-5-

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie (WE)

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące usług i robót

Przekazanie terenu montażu / budowy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren montażu / budowy i komplet specyfikacji technicznych.

Dokumenty i specyfikacje

Na etapie realizacji Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub upuszczeń w dokumentach kontraktowych (dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, przedmiarach), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Prace, roboty budowlano-montażowe i dostarczone materiały mają być zgodne z specyfikacjami technicznymi.

Cechy materiałów i elementów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji, o ile ten przedział tolerancji został określony.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane usługi i roboty nie będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu montażu / budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu montażu / budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, barierki, zabezpieczenia prac na wysokościach, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony zdrowia, robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu montażu / budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie realizacji kontraktu

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji kontraktu wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji ekspozycji i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

utrzymywać teren montażu / budowy w stanie bez wody stojącej oraz chronić powierzony budynek od zniszczeń, które mogą zostać spowodowane pracami;

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu montażu / budowy oraz będzie

-6-

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i/lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych;

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót, swoich podwykonawców oraz zaniedbania i nie dołożenie nienależytych starań w celu jego uniknięcia w trakcie.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania realizacji prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie straty spowodowane przez jego działania, w tym: uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, w tym: do pracy na wysokościach, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne oraz zaplecze sanitarne dla swoich pracowników i uzgodni ich lokalizację z Inspektorem Nadzoru oraz z Inwestorem.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót: od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem harmonogram prac, godziny rozpoczynania i kończenia pracy, pory przerw śniadaniowych itd.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji kontraktu, w tym np. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

-7-

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty, w tym karty dopuszczenia do użycia na terenie Polski oraz pozostałych krajów UE, wykorzystywanych przez siebie materiałów, urządzeń oraz technik.

1.2 MATERIAŁY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania, montażu materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, Normami UE i aprobatami technicznymi.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, o parametrach gorszych, niż podanych w SST, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu montażu / budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. W razie konieczności odpowiednio zutylizowane, na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.

Przechowywanie oraz składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w SST, zaleceniom producenta lub/i projekcie organizacji prac, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac i robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów oraz towarów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z

-8-

zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na terenie budowy, na odcinkach współużytkowanych przez innych użytkowników oraz dojazdach do terenu montażu / budowy.

1.5 WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem wykonywania robót i prac montażowych Wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- harmonogram prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, usług oraz dostaw zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zasadami wiedzy technicznej,  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac, robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji kontraktu będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOŚCI

Podczas całego procesu: wykonawstwa , dostawy i montażu Zamawiający ma prawo wnosić  swoje uwagi co do jakości przebiegu wyżej wymienionych procesów. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru w tym zakresie , powinny być realizowane w podanym przez niego terminach.

1.5 OBMIAR

Obmiar wykonanych prac , dokonuje się na podstawie: dokumentacji projektowej  , specyfikacji technicznej , oraz zmian zaakceptowany przez Zamawiającego.

Jednostkami obmiarowymi są:

szt. –sztuka

kpl.- komplet

mb – metr bieżący

m2 – metr kwadratowy.

-9-

1.6 ODBIORY

Rodzaje odbiorów:

Usługi, roboty i dostawy podlegają następującym odbiorom:

odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu;

odbiorom instalacji i urządzeń technicznych;

odbiorom częściowym;

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części ekspozycji do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając o tym Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ich daty pisemnego zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producenta oraz uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części usług, robót, dostaw. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu usług, robót, dostaw określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Projektant, Inwestor i Inspektor Nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego zrealizowania kontraktu w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie usług, robót, dostaw oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę stosownym pismem skierowanym do Inwestora, Projektanta, Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do odbioru ostatecznego (o których mowa poniżej).

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności projektanta, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca usługie, roboty, dostawy dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów i ewentualnie wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producenta. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania usług, robót, dostaw uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub prac i robót uzupełniających w poszczególnych elementach ekspozycji, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji prac;

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

-10-

protokoły odbiorów usług / robót ulegających zakryciu i zanikających;

protokoły odbiorów częściowych usług, robót, dostaw;

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i, certyfikaty zgodności PN, atesty jakościowe, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów;

instrukcje obsługi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń ;

zalecenia eksploatacyjne określające sposób bieżącej pielęgnacji i konserwacji wyposażenia;

protokół przekazania kluczy. Klucze muszą być jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamków;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ;

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, usługi, roboty lub dostawy pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję usługi, roboty, dostawy poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania usług, robót, dostaw poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych usług (w tym prawidłowego serwisowania w czasie trwania gwarancji i rękojmi), robót, dostaw związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie: „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

1.7 PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać całość kosztów związanych z zamówieniem, wyliczonych na podstawie dokumentacji projektowej i SST (z uwzględnieniem wszystkich kosztów koniecznych do wykonania prac) oraz musi zawierać cenę za serwisowanie w okresie gwarancji i rękojmi.

1.8 PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 2).

#### 2.1.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### OCIEPLENIE ELEWACJI

Spis treści

1. Wstęp		
        1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)		
        1.2. Zakres stosowania SST		
        1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

  - Określenia podstawowe

- Materiały 	
 2.1. Zaprawa klejowa

2.2. Płyty styropianowe

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego

2.4. Podkład tynkarski

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

2.6. Elementy uzupełniające

- Sprzęt		
 3. 1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu		
 3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)	
 3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

4.  Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.  Wykonanie robót		
        5.1. Przyklejanie płyt

6.  Kontrola jakości robót				
7. Obmiar robót				
 8. Odbiór robót		
        8.1. Rodzaje odbiorów robót		
        8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3. Odbiór częściowy	
        8.4. Odbiór ostateczny robót	
        8.5. Odbiór pogwarancyjny	
9. Przepisy związane

9.1. Polskie Normy

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z Remontem Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny  7 w Gdańsku.

Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia  budynku i obejmują:

- obróbki z blachy ocynkowanej  w tym parapety z blachy powlekanej  m2,

- docieplenie ścian płytami styropianowymi  12 cm.–  m2,

- docieplenie ościeży płytami styropianowymi 5 cm. –  m2,

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym –  m,

- rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m – m2

- wywóz gruzu na odległość 12 km –  m3.

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.000000-7  roboty remontowe

2. MATERIAŁY

Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy :

- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO

- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru

- niski współczynnik przewodzenia ciepła

- gwarantowana jakość stosowanych materiałów

- zgodność wszystkich elementów systemu

- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania

- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną

- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich

- neutralny wpływ na środowisko naturalne

Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć kompletnego systemu.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

  - Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i składowanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.	Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 12 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian  o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm . Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i składowanie

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

2.4. Cienkowarstwowy tynk  mineralny

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.4.1. Transport i składowanie

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Elementy uzupełniające

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2.	Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

- środek transportowy

- samochód samowyładowczy do 5 t

- żuraw okienny przenośny 0,15 t

- rusztowanie zewnętrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Warunki transportu materiałów są określone:

- dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

- dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

- dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.4.1.

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przyklejanie płyt

- Przygotowanie podłoża

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.

Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

- Zaprawa

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów.

Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki.

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h.

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu rusztowań.

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą.

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5) Tynk mineralny, ciągniony, biały

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”.

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą.

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie.

6) Farba akrylowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską.

Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład systemów ociepleń budynków.

Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża,

- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni).

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby.

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie umyć wodą narzędzia.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od         + 5 do + 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.

7) Obróbki blacharskie

  - Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia.

  - Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.

  - Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.

  - Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ogólne zasady kontroli jakości określono w Specyfikacji Ogólnej

7.	OBMIAR ROBÓT

- pomiar m2 wykonanych prac

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

#### 2.2.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACYJA PRZECIWWILGOCIOWA  POZIOMA

Spis treści

1. Wstęp		
        1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)		
        1.2. Zakres stosowania SST		
        1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

  - Określenia podstawowe

- Materiały 	
 2.1. Zaprawa iniekcyjna

- Sprzęt		
 3. 1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

4.  Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.  Wykonanie robót

6.  Kontrola jakości robót				
7. Obmiar robót				
 8. Odbiór robót		
        8.1. Rodzaje odbiorów robót		
        8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3. Odbiór częściowy	
        8.4. Odbiór ostateczny robót	
        8.5. Odbiór pogwarancyjny	
9. Przepisy związane

9.1. Polskie Normy

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z Remontem Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny  7 w Gdańsku.

Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

    - Izolację przeciwwilgociową poziomą ścian wykonać metodą iniekcji krystalicznej              w murze z cegły według kolejności:

      - Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych.

      - Trasowanie otworów.

      - Odwierty wiertłem średnicy 20-23mm w odstępach 10-15cm, na głębokości muru (do minus 5 cm) pod katem 15 - 30o do poziomu podłogi lub posadzki.

      - Oczyszczenie otworów.

      - Płukanie wodą.

      - Określenie stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian w celu przygotowania aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej.

      - Przygotowanie wstępne aktywatora.

      - Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

      - Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu).

      - Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną.

      - Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami.

Zasady wykonywania robót.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny być wykonane na podstawie instrukcji producenta materiałów. Zaleca się wykonanie izolacji z zastosowaniem materiałów                   o gwarantowanej jakości jednego systemu izolacji.

Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                   w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.000000-7  roboty remontowe

2. MATERIAŁY

Materiały zastosowane do iniekcji krystalicznej  powinny  być materiałami zalecanymi przez producenta systemu i posiadać następujące cechy :

- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru

- gwarantowana jakość stosowanych materiałów

- zgodność wszystkich elementów systemu

- neutralny wpływ na środowisko naturalne

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2.	Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

- środek transportowy

- samochód samowyładowczy do 5 t

- żuraw okienny przenośny 0,15 t

- rusztowanie zewnętrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

- WYKONANIE ROBÓT

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej  metodą iniekcji krystalicznej:

1.Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy 20-23mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 13 cm,             w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5%             lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°-30° do poziomu.

2.Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia iniekcyjnego                        pod ciśnieniem grawitacyjnym.

3.W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz                      o gęstszej konsystencji.

4.Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ogólne zasady kontroli jakości określono w Specyfikacji Ogólnej

7.	OBMIAR ROBÓT

- pomiar m2 wykonanych prac

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”

#### 2.3.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WZMOCNIENIE SPOIN I NAPRAWA PĘKNIĘĆ MURÓW.

Spis treści

1. Wstęp		
        1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)		
        1.2. Zakres stosowania SST		
        1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

  - Określenia podstawowe

- Materiały 	
 2.1. Zaprawy tynkarskie

2.2. Pręty zbrojeniowe

- Sprzęt		
 3. 1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu		
 3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

4.  Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.  Wykonanie robót		
        5.1. Technologia wykonania robót

6.  Kontrola jakości robót				
7. Obmiar robót				
 8. Odbiór robót		
        8.1. Rodzaje odbiorów robót		
        8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3. Odbiór częściowy	
        8.4. Odbiór ostateczny robót	
        8.5. Odbiór pogwarancyjny	
9. Przepisy związane

9.1. Polskie Normy

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z Remontem Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny  7 w Gdańsku.

Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wzmocnienia spoin i naprawy pęknięć murów.

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.000000-7  roboty remontowe

2. MATERIAŁY

Materiały zastosowane materiały powinny  posiadać następujące cechy :

- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO

- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru

- gwarantowana jakość stosowanych materiałów

- zgodność wszystkich elementów systemu

- neutralny wpływ na środowisko naturalne

Materiały te to :

Do uzupełniania spoin należy użyć albo gotowej zaprawy cementowo wapiennej albo należy ją przygotować samemu.

Zaprawa do wypełniania spoin nie może być za mocna, bo może ona powodować rozsadzanie spoin (muru).

Z praktyki wynika aby taką zaprawę przygotować zgodnie z niżej podaną recepturą:

Przepis Nr 1.

1 wiaderko cementu, 4 wiaderka wapna, 8 wiaderek piasku białego Kaolin (przepis francuski, dużo wapna na małe fugi).

Przepis nr 2.

1 wiaderko cementu, 2 wiaderka wapna, 6 wiaderek piasku białego Kaolin lub można użyć piasek żółty tak zwany płukany - ten przepis jest bardzo elastyczny i nie pęka.

Lub przykładowa gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna CEmix.

Do naprawy pęknięć murów należy użyć :

Zarysowane i spękane ściany murowe wzmacnia się między innymi przez zbrojenie spoin prętami stalowymi na zaprawie cementowej, przy czym ich średnica nie powinna przekraczać 10 mm.

Spękane ściany można również zbroić prętami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewnej jak to jest stosowane w systemie wzmocnień firmy Helifix. Specyficzna konstrukcja prętów zapewnia dużą wytrzymałość na rozciąganie ściany i jednocześnie dużą odkształcalność pozwalającą na znaczne przemieszczenia konstrukcji. Pręty te o średnicy 4,5 mm do 8 mm i długości 7 m, mogą być stosowane jako zbrojenie podłużne ścian.

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2.	Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

- środek transportowy

- samochód samowyładowczy do 5 t

- żuraw okienny przenośny 0,15 t

- rusztowanie zewnętrzne ruroweb

- Tarcza diamentowa. Przeznaczenie: cegła, beton, beton zbrojony, beton jastrychowy, beton komórkowy, beton stary, granit, marmur.

Średnica tarczy: 300mm

-    frezy do usunięcia starych spoin

-    wyciskacz do mas szpachlowych nakładanych luzem

-    agregat do fugowania fugownica

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

5.WYKONANIE ROBÓT

Spoiny wycinamy i uzupełniamy wg. kolejności i sposobu  pokazanym na dołączonym rysunku Nr 13. Prace te należy wykonywać etapami zarówno jeśli chodzi o długość poszczególnych odcinków , jak i ich odległość w pionie.

Prace te , należy wykonać po jednej , zewnętrznej stronie murów.

Usunięcie istniejących spoin w murach, w głąb na głębokość 18 cm , można wykonać  albo poprzez frezowanie spoin tarczami diamentowymi (o odpowiedniej średnicy i szerokości ostrzy tnących, najlepiej ok. 6mm ) osadzonymi na szlifierkach kątowych, lub poprzez nawiercanie frezami trzpieniowymi, osadzonymi w wiertarkach elektrycznych. W tym ostatnim przypadku, należy to wykonywać poprzez tzw.

„podcinanie” , czyli nawiercanie raz z lewej potem z prawej strony pod kątem 45 stopni do powierzchni muru, wykruszając materiał spoiny znajdujący się między otworami. Na końcu całą tę część otworu spoiny, można jej spód wyrównać tarczą diamentową. Używanie tylko tarcz diamentowych może okazać się dość kosztowne, bo ich cena jest dość duża, a trudno ocenić jakie będzie ich zużycie (chociaż w przypadku wycinki zmurszałych spoin może tak nie być).

Najlepszą technologię tej pracy należy określić w praktyce. Wszystko zależy od twardości i wytrzymałości istniejących spoin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ogólne zasady kontroli jakości określono w Specyfikacji Ogólnej

7.OBMIAR ROBÓT

- pomiar m2 wykonanych prac

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”